## Slide 1: Modelování růstu kovových nanočástic v agregační komoře magnetronového nanočásticového zdroje
Bc. Vít Teřl

## Slide 2: Agregační komora
Nanočástice jsou shluk (kovových) atomů
Tlak řádově 10-100 Pa
Pracovní plyn (většinou Ar):
  Přiveden před terč
  Obtéká kolem magnetronu
Rozprášené atomy jsou unášeny pracovním plynem
Notes: elikost a v ̊ubec produkce nanoˇc ́astic velmi z ́avis ́ı na vybran ́ych vlastnostech agregaˇcn ́ı komory, na vybran ́em materi ́alu terˇce, na v ́ykonu dodan ́em na mag- netron, pr ̊utoku pracovn ́ıho plynu, velikosti a tvaru v ́ystupn ́ıho otvoru a teplotˇe stˇen agregaˇcn ́ı komory

## Slide 3: Model – Kinetická Monte Carlo metoda
Bortz-Kalos-Lebowitz algoritmus:
  Inicializace událostí – událost je dána střední frekvencí
  Výpočet parametru exp. rozdělení
  Čas přechodu do dalšího stavu – náhodný vzorek z exp. rozdělení
  Výběr náhodné události a poté návrat do (2) dokud není splněna podmínka pro konec simulace
First reaction (FR) algoritmus:
  Rozšíření pro jiné než exponenciální rozdělení
  Nový čas přechodu pouze pro provedenou událost
  Provede se nejbližší událost a přepočítá se další čas pro danou událost

## Slide 4: Prahová metoda
Úprava nutná k zohlednění změny prostředí
Vzorek bezrozměrné hodnoty
  f je rozdělení udávající dobu do další události
  jsou parametry tohoto rozdělení – mohou záviset na pozici částice
  čas udává, že hodnota T je vypočítána při vytvoření dané částice
Vytvoření hodnoty k nasčítávání
Pokud , potom je provedena událost

## Slide 5: Schéma modelu
Nukleace a pohyb pomocí FR
Záchyt atomů a difúze prahová
Geometrie:
  Rozdělení komory na 1D řezy
  V řezech částice rozděleny rovnoměrně

## Slide 6: Fyzikální procesy implementované v modelu
Nukleace
Pohyb podél osy komory
Difúze ke stěně
Záchyt atomů nanočásticí
Převzato z Fujioka, Kenji: Kinetic Monte Carlo simulations of cluster growth in Mag- netron plasmas. disertace, Kiel, 2015.

## Slide 7: Koncentrace pracovního plynu a jeho unášivá rychlost
Koncentrace dána pomocí rovnice ideálního plynu
Unášivá rychlost uvažována konstantní v celé komoře
Ze zákona zachování hmotnosti bylo odvozeno
Rychlost určena podílem průtoku v sccm) a tlaku (p) Ar

## Slide 8: Koncentrace rozprášených atomů
Určena zjednodušeným řešením driftově-difúzní rovnice (Smoluchowského)
Počáteční hodnota je určena z rychlosti rozprašování

## Slide 9: Difúzní koeficient
Chapman-Enskogova první aproximace: ,

## Slide 10: Nukleace
Uvažujeme jako tří-částicovou srážku
  A je atom Ar
  M je kovový atom
Doba do příští realizace procesu popsána exponenciálním rozdělením se střední frekvencí
Implementace:
  Pomocí BKL algoritmu je vypočtena doby do další nukleace
  Zde r je náhodné číslo

## Slide 11: Pohyb podél osy komory
Doba do dalšího přeskoku mezi dvěma řezy určena dle Gauthierova modelu – závisí na Pécletově čísle
Implementace:
  Výpočet doby do dalšího přeskoku
  Výpočet pravděpodobnosti pohybu vpřed nebo vzad
  Generované náhodné číslo rozhoduje o směru pohybu
  Přidání události do seznamu událostí

## Slide 12: Ukázka pohybu nanočástic v závislosti na
Na levé straně
Na pravé straně

## Slide 13: Difúze ke stěně
Zjednodušené řešení rovnice difúze – doba, za kterou nanočástice dopadne na stěnu popsána exponenciálním rozdělením se střední frekvencí
D se mění s velikostí nanočástice -> implementace pomocí prahové metody

## Slide 14: Záchyt atomů nanočásticí
Doba do realizace záchytu jednoho atomu nanočástící s N atomy – exponenciální rozdělení se střední frekvencí
Doba do realizace záchytu více atomů najednou – Erlangovo rozdělení

## Slide 15: Výsledky
Uvažujeme:
Válcová komora:
  Délka L = 15 cm
  Poloměr R = 5 cm
Teplota T = 300 K
Hustota iontového proudu i = 0,5 mA/cm2
Rozprašovací výtěžek Y = 0,5
Počet řezů = 64

## Slide 16: Vliv tlaku při konstantní velikosti štěrbiny
Tlak se mění v rozmezí 50 až 110 Pa
Zkoumány dvě varianty závislosti tlaku na průtoku
Ideální závislost
v je konstantní
Experimentální závislost
v roste s rostoucím tlakem

## Slide 17: Ideální případ – tlak přímo úměrný průtoku

## Slide 18: Experimentální případ

## Slide 19: Vliv velikosti štěrbiny
Zvýšení unášivé rychlosti -> pokles doby setrvání nanočástic v komoře
Snížení koncentrace kovových atomů

## Slide 20: Vliv vypnutí procesu difúze
Vliv především na menší nanočástice
  efekt závislosti D na velikosti nanočástice
Bez difúze zůstane více nanočástic v systému
  difúze ke stěně představuje proces pohlcující nanočástice

## Slide 21: Porovnání s experimentem

## Slide 22: Závěr
Vyvinut model na simulování růstu a pohybu nanočástic v agregační komoře – Monte Carlo metoda
Zahrnuté procesy (pro nanočástice): nukleace, pohyb podél osy komory, difúze ke stěnám, záchyt atomů nanočásticí
Zkoumána závislost rozdělení velikostí na velikosti výstupní štěrbiny a na průtoku Ar
Uspokojivý kvalitativní soulad s experimenty, příspěvek k porozumění fyzikálním procesů v agregační komoře
Experimentální výsledky převzaty: Batková, Š., T. Kozák, S. Haviar, P. Mareš a J. Čapek: Effect of exit-orifice diameter on Cu nanoparticles produced by gas-aggregation source. Surface and Coatings Technology, 2021.

## Slide 23: Otázky oponenta
Vzhledem k důležitosti popisu záchytu kovových atomů nanočásticí pro mode považuji jeho popis implementace v práci za nedostatečný. Můžete popsat v jakém vztahu je funkce , Erlangovo rozdělení – rovnice (4.51), k funkci Erl( – rovnice (4.52)? Jak je určován čas růstu z funkce Erl?
Pro popis výsledků modelu používáte veličinu „průměrný tok nanočástic z agregační komory“, popř. zkráceně „tok nanočástic“, s jednotkou počet částic/s. Jak je tato veličina definována a počítána z výsledků modelu? Tato informace není v textu práce uvedena. Je v této veličině zohledněna velikost výstupní štěrbiny z agregační komory a jak?
Při volbě simulačních podmínek jste uvažoval teplotu argonu 300K, i když v literatuře, s kterou srovnáváte výsledky modelu, je uvedena teplota 373K. Proč byla zvolena takto nízká simulační teplota? Jak by se projevilo zvýšení teploty argonu na procesech uvažovaných v modelu a na celkovém výsledku simulace?

## Slide 24
Vzhledem k důležitosti popisu záchytu kovových atomů nanočásticí pro mode považuji jeho popis implementace v práci za nedostatečný. Můžete popsat v jakém vztahu je funkce , Erlangovo rozdělení – rovnice (4.51), k funkci Erl( – rovnice (4.52)? Jak je určován čas růstu z funkce Erl?
- náhodný vzorek z Erl rozdělení
  - počet velikostí v indexu velikosti
  - frekvence pro mediánovou velikost
Implementace v modelu:
Prahová hodnota dána
Nasčítávání při pohybu
Provedení události:

## Slide 25
- počet velikostí v indexu velikosti
- frekvence pro mediánovou velikost
Implementace v modelu:
Prahová hodnota dána vzorkem z
Nasčítávání při pohybu

## Slide 26: 2. Pro popis výsledků modelu používáte veličinu „průměrný tok nanočástic z agregační komory“, popř. zkráceně „tok nanočástic“, s jednotkou počet částic/s. Jak je tato veličina definována a počítána z výsledků modelu? Tato informace není v textu práce uvedena. Je v této veličině zohledněna velikost výstupní štěrbiny z agregační komory a jak?
Podíl počtu prošlých nanočástic výstupní štěrbinou za dobu simulace a doby simulace
Velikost nanočástic nebyla zohledněna, lze přidat a udělat statistiku hmotnostního toku
Výstupní štěrbina nebyla zohledněna

## Slide 27: 3. Při volbě simulačních podmínek jste uvažoval teplotu argonu 300K, i když v literatuře, s kterou srovnáváte výsledky modelu, je uvedena teplota 373K. Proč byla zvolena takto nízká simulační teplota? Jak by se projevilo zvýšení teploty argonu na procesech uvažovaných v modelu a na celkovém výsledku simulace?
Experimentální případ

## Slide 28: Ideální případ

## Slide 29: Vliv velikosti štěrbiny